材料检测委托须知（更新时间：24年4月23日）

| 材料名称 | 常规检测参数 | 检测依据 | 样品信息（厂家、规格、型号、胎基等） | 样品数量（同批次为一组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防水 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 拉力、不透水性、低温柔、耐热性、(最大力时延伸率)、热处理尺寸变化率 | GB 18242-2008 | 胎基（聚酯胎、玻纤胎）、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家、厚度 | 1.5m长 |
|  | 高分子防水材料（片材）（三元乙丙等） | 不透水性、低温弯折、拉伸强度、撕裂强度、加热伸缩量 | GB 18173.1-2012 | 片材类别（均质片、复合片、自粘片、异型片、点（条）粘片）型号（JL1、JL2、JL3、JF1、JF2、JF3等）、厚度、厂家 | 1.5m长 |
|  | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性、(表干时间、实干时间)、流平性、吸水率、碱处理、固体含量、外观、撕裂强度、粘结强度、加热伸缩率 | GB/T 19250-2013 | 比例（例:1：2）、厂家、等级（Ⅰ、Ⅱ） | 5kg 多组分按比例送样 （送检样品最好使用未拆封包装，如需分装需使用密封容器） |
|  | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温弯折性、表干时间、实干时间、外观、加热伸缩率 | JC/T 864-2008 | 等级、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家 | 4kg （送检样品最好使用未拆封包装，如需分装需使用密封容器） |
|  | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、固体含量、外观、粘结强度、低温柔性 | GB/T 23445-2009 | 液料：粉料比、型号（Ⅰ、Ⅱ、III）、厂家 | 液料：2.5kg,粉料：2.5kg （送检样品最好使用未拆封包装，如需分装需使用密封容器） |
|  | 聚合物水泥防水浆料 | 外观、实干时间、表干时间、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、耐热性 | JC/T2090-2011 | 液料：粉料比、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家 | 液料：2.5kg,粉料：2.5kg （送检样品最好使用未拆封包装，如需分装需使用密封容器） |
|  | 水乳型沥青防水涂料 | 外观、固体含量、实干时间、表干时间、拉伸强度、断裂伸长率、粘结强度、不透水性、低温柔性、耐热性 | JC/T408-2005 | 等级、型号（L、H）、厂家 | 4kg （送检样品最好使用未拆封包装，如需分装需使用密封容器） |
|  | 聚氯乙烯防水卷材 | 低温弯折性、断裂伸长率、拉伸强度、热处理尺寸变化率、不透水性、热处理尺寸变化率、撕裂强度、耐化学侵蚀性能（不测硫酸处理）、冲击性能 | GB 12952-2011 | 类别（N、L、W）、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家、厚度 | 1.5m长 |
|  | 沥青复合胎柔性防水卷材 | 拉力、不透水、低温柔、耐热性、（断裂）延伸率、热老化处理性能 （热老化、热老化处理、热空气老化 ） | JC/T 1076-2008（GK） | 胎基（聚酯毡网格布、玻纤毡网格布、无纺布网格布、玻纤毡聚乙烯膜）、厂家、厚度、等级 | 1.5m长 |
|  |  |  | JC/T 1077-200（GPE） |  |  |
|  |  |  | JC/T 1078-200（PYK） |  |  |
|  | 氯化聚乙烯防水卷材 | 低温弯折、断裂伸长率、拉伸强度、热处理尺寸变化率、不透水性、耐化学侵蚀性能（不测硫酸处理） | GB 12953-2003 | 类别（N、L、W）、型号（Ⅰ、Ⅱ）厚度、厂家 | 1.5m长 |
|  | 塑性体改性沥青防水卷材 | 拉力、不透水、低温柔、耐热、最大力时延伸率 | GB 18243-2008 | 胎基（聚酯胎、玻纤胎）、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家、厚度 | 1.5m长 |
|  | 玻纤胎沥青瓦 | 拉力、耐热度 | GB/T 20474-2015 | 等级、型号（单面砂、双面砂）、厂家 | 5片 |
| 涂料 涂料 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 对比率、干燥时间（表干）、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、容器中状态、施工性、涂膜外观、低温稳定性、耐沾污性、涂层耐温变性、透水性 | GB/T 9755-2014 | 厂家、等级、商标 （注明底漆、中层漆、面漆，底漆注明I型/II型，面漆注明合格品/一等品/优等品） | 2kg |
|  | 合成树脂乳液内墙涂料 | 低温稳定性、对比率、干燥时间、耐碱性、耐洗刷、容器中状态、施工性、涂膜外观 | GB/T 9756-2018 | 厂家、等级、商标 （注明底漆、面漆，面漆注明合格品/一等品/优等品） | 2kg |
|  | 弹性建筑涂料 | 对比率、干燥时间、耐水性、耐碱性、容器中状态、施工性、涂膜外观、拉伸强度、断裂伸长率、耐沾污性、涂层耐温变性、低温稳定性 | JG/T 172-2014 | 厂家、等级、商标 （注明外墙面涂I型/II型；外墙中涂I型/II型；内墙；白色或浅色的可做对比率） | 2kg |
|  | 复层建筑涂料 | 干燥时间、耐水性、耐碱性、耐洗刷性、容器中状态、施工性、涂膜外观、断裂延伸率、耐沾污性、粘结强度、初期干燥抗裂性、透水性、低温稳定性、涂层耐温变性 | GB/T 9779-2015 | 厂家、等级、商标 （注明内墙/外墙；I型：单色型、多彩性；II型：厚浆型、岩片型砂粒型；III型：复合型） | 配套底漆(提供密度)、中层漆、面漆各3kg(并提供相应的施工用量做法及养护时间) |
|  | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 干燥时间、耐水性、耐碱性、容器中状态、施工性、耐沾污性、粘结强度、初期干燥抗裂性、低温稳定性、涂层耐温变性、涂膜外观、吸水量 | JG/T 24-2018 | 厂家、等级、商标 （注明主涂料、涂层体系、面涂料；主涂料、涂层体系注明内墙型/外墙型；面涂料注明非透明型/透明型） 涂层体系样品需要提供底涂料、面涂料的涂布量要求 | 主涂料：3kg 涂层体系：配套底涂料(提供密度)、主涂料、面涂料各3kg(并提供相应的施工用量做法及养护时间) 面涂料：3kg |
|  | 建筑内外墙用底漆 | 容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、透水性 | JG/T 210-2018 | 厂家、等级、商标 （注明内墙/外墙；I型/II型；成膜型/渗透型），提供所检样品的密度g/cm³ | 2kg |
| 建筑玻璃 | 可见光透射比 | GB/T 2680-2021 | 厂家、玻璃规格、玻璃种类、颜色属性、检测指标、玻璃说明材料（工程名称、规格、玻璃设计值，加盖设计院或图审章） | 与现场安装相同工艺、相同材质的(510*360)mm5块（钢化玻璃和中空夹胶增加提供(100*100)mm的1组小样，镀膜玻璃需要避光密封包装） |
|  | 遮阳系数 | GB/T 2680-2021 |  |  |
|  | 露点试验 | GB/T 11944-2012 |  |  |
|  | 传热系数 | GB/T 22476-2008 |  |  |
|  | 密封性能(露点试验) | GB 50411-2019 |  | 同规格玻璃10块（整窗） |
| 门 | 防盗门 | 钢质板材厚度（钢质材料厚度）、防闯入性能、软冲击性能（软重物体撞击试验）、悬端吊重性能、撞击障碍物性能 | GB 17565-2007 | 厂家、规格、防盗级别、钢板的种类 | 1樘（带门框，门锁等五金件安装齐全），且高度不超 2.4m |
|  | 防火门 | 钢质材料厚度 | GB12955-2008 | 厂家、规格、钢板的种类 | 1樘（带门框、门锁等五金件安装齐全），且高度不超2.4m |
|  | 木门 | 软冲击性能（软重物体撞击试验） | JG/T303-2011 | 厂家、规格、尺寸 | 1樘（带门框、门锁等五金件安装齐全），且高度不超 2.4m |
| 排水板 | 抗压强度 | GB 8813-2020 | 厂家、规格 | （100*100）mm9块 |
| 保温板 保温板 | 保温板 （EPS、XPS等） | 表观密度偏差、导热系数、压缩强度、尺寸稳定性、吸水率 | GB/T 10801.1-2021 | 生产厂家、强度等级、规格型号、燃烧等级等 绝热性能需要产品出厂后90天后检测需提供产品出厂日期 | （1200*600）mm（3+1）张 单个检测参数样品数量： 表观密度 （1200*600）mm（1+1）张 导热系数 （1200*600）mm（1+1）张 压缩强度 （1200*600）mm （1+1）张 尺寸稳定性 （1200*600）mm（1+1）张 吸水率 （1200*600）mm（1+1）张 |
|  |  | 导热系数、压缩强度、尺寸稳定性、吸水率、热阻 | GB/T 10801.2-2018 |  |  |
|  |  | 表观密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、尺寸稳定性、吸水率 | JGJ 144-2019 |  |  |
|  |  |  | DGJ 32/J19-2015 |  |  |
|  |  |  | GB/T29906-2013 |  |  |
|  |  | 表观密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、压缩强度、尺寸稳定性、吸水率 | GB/T30595-2014 |  |  |
|  |  | 燃烧 | GB8624-2012 |  | A1:5块板（100×100mm以上）或300×300mm 3块 A2、B1C、B1B、B2D:8个平方 B2E:1个平方 |
|  | 水泥发泡板 | 干密度、导热系数、抗压强度、抗拉强度、吸水率 | DGJ32/TJ174-2014 | 生产厂家、规格、型号、结构部位等 | ≥1.5㎡或 （300*300）mm（10+4）块 |
|  | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯 | 表观密度、导热系数、尺寸稳定性（70℃，48h）、吸水率 | GB50404-2017 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | （1200*600）mm（2+1）块 |
|  | 外墙用硬泡聚氨酯板 | 芯材表观密度、导热系数、垂直于板面方向的抗拉强度、芯材吸水率、尺寸稳定性 | GB50404-2017 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | 聚氨酯板 （1200*600）mm （2+1）块， 芯材 （1200*600）mm（2+1）块 |
|  | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 表观芯密度，压缩强度、导热系数、吸水率、尺寸稳定性 | GB/T20219-2015 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | （1200*600）mm（2+1）块 |
|  | 硬泡聚氨酯板 | 芯材：芯密度，导热系数，尺寸稳定性 聚氨酯板：尺寸稳定性、吸水率、压缩强度、垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T420-2013 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | 聚氨酯板 （1200*600）mm（2+1）块 芯材 （1200*600）mm（2+1）块， |
|  | 聚氨酯硬泡复合板 | 芯材：表观密度，导热系数，尺寸稳定性、压缩强度、吸水率 聚氨酯板：面层与保温材料拉伸粘结强度 | JG/T314-2012 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | 聚氨酯板 （1200*600）mm（2+1）块 芯材 （1200*600）mm（2+1）块， |
|  |  |  | JGJ144-2019 |  |  |
|  | 膨胀珍珠岩绝热制品 | 密度、导热系数、抗压强度、质量吸水率 | GB/T10303-2015 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | ≥2.0㎡或 （600*600）mm（5+2）块 |
|  | 泡沫玻璃绝热制品 | 密度允许偏差（密度）、导热系数、吸水量、抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、尺寸稳定性 | JC/T647-2014 | 生产厂家、规格、结构部位、燃烧等级等 | ≥2.0㎡或 （300*300）mm（10+4）块 注：抗压强度参数，需提供固含量50%的乳化沥青（或软化点40-75℃的石油沥青） |
|  |  |  | JG/T469-2015 |  |  |
|  | 保温装饰板 | 单位面积质量、拉伸粘结强度、保温材料导热系数 | JG/T287-2013 | 生产厂家、规格、结构部位等 | （1200*600）mm（2+1）块 导热系数：芯材不少于1平方米或（300*300）mm（2+2）块 |
|  | 岩棉板（带） 玻璃棉板 | 密度、密度单值允许偏差、导热系数、燃烧性能 | GB/T 11835-2016 | 密度等级 | （1200*600）mm（2+2）块 |
|  |  | 密度及允许偏差、垂直于表面的抗拉强度、抗压强度、体积吸水率、憎水率、导热系数、燃烧性能 | GB/T25975-2018 | 生产厂家、规格型号、抗拉等级、燃烧等级 | 岩棉板： （1200*600）mm（2+1）块或 （300*300）mm（20+5）块 岩棉带：（6+2）条 |
|  |  |  | GB/T19686-2015 |  |  |
|  |  | 密度允许偏差（密度）、导热系数 | GB/T13350-2017 | 生产厂家、规格型号 | （1200*600）mm（1+1）块 |
|  |  |  | GB/T17795-2019 |  |  |
|  | 橡塑板 | 表观密度、导热系数、真空体积吸水率 | GB/T 17794-2021 | 生产厂家、燃烧等级、规格型号等 | （1+1）张 |
|  | 橡塑管 | 表观密度、导热系数、真空体积吸水率 | GB/T 17794-2021 | 生产厂家、燃烧等级、规格型号等 | 1.5m长：（2+1）根 导热系数需1.0m长同工艺、同厚度橡塑板 |
| 保温砂浆 | 干密度、导热系数、抗压强度、拉伸粘结强度 | JGJ 253-2019 | 型号、厂家、水灰比、产品名称等，试块提供成型日期 | （25+25）kg 试块（300*300*30）mm（2+2）块、（100*100*100）mm5块、（70.7*70.7*70.7）mm（6+6）块 |
|  |  | JGJ 144-2019 |  |  |
|  |  | JG/T 158-2013 |  |  |
|  |  | GB/T 20473-2021 |  |  |
| 抗裂砂浆 | （原强度、浸水）拉伸粘结强度、可操作时间、压折比 | JGJ/T253-2019 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、样品基材（与水泥砂浆/胶粉聚苯颗粒浆料） | （5+5）kg |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、冻融—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与胶粉聚苯颗粒浆料）、耐水—拉伸粘结强度（与胶粉聚苯颗粒浆料）、可操作时间、压折比 | JG/T 158-2013 |  |  |
| 抗裂聚合物水泥砂浆 | 粘结强度、抗折强度、压折比、抗冻融性 | GB 50404-2017 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg |
| 抹面砂浆 | 原强度—拉伸粘结强度（与发泡水泥板）、耐水—拉伸粘结强度（与发泡水泥板）、柔韧性（压折比）、可操作时间 | DGJ32/TJ174-2014 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、样品基材（与发泡水泥板） | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
| 抹面胶浆 抹面胶浆 | 原强度—拉伸粘结强度（与保温板）、耐水—拉伸粘结强度（与保温板）、柔韧性（压折比）、可操作时间 | GB/T30595-2014 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、样品基材（与挤塑板） | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板 （3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） 配套的界面处理剂 （5+5）kg |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与保温板）、耐水—拉伸粘结强度（与保温板）、柔韧性（压折比）、可操作时间 | GB/T29906-2013 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、样品基材（与保温板） | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与硬泡聚氨酯）、耐水—拉伸粘结强度（与硬泡聚氨酯）、柔韧性（压折比）、可操作时间 | GB 50404-2017 | 品种、样品基材（与硬泡聚氨酯）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  |  | JG/T420-2013 |  |  |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与保温板）、耐水—拉伸粘结强度（与保温板）、 原强度—拉伸粘结强度（与保温浆料）、耐水—拉伸粘结强度（与保温浆料） | JGJ 144-2019 | 型号、厂家、比例、基体材料名称、有无界面剂 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与泡沫玻璃板）、耐水—拉伸粘结强度（与泡沫玻璃板）、压折比、可操作时间 | JG/T469-2015 | 品种、样品基材（与泡沫玻璃板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与岩棉条）、耐水—拉伸粘结强度（与岩棉条）、压折比、可操作时间 | JGJ/T480-2019 | 品种、样品基材（与岩棉条）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （10+10）kg （基材为保温板时，提供（1200*150）mm保温板（3+3）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与岩棉板）、耐水—拉伸粘结强度（与岩棉板）、压折比、可操作时间 | JG/T483-2015 | 品种、样品基材（与岩棉板）、岩棉板型号、水灰比、生产厂家、结构部位 | （10+10）kg （基材为保温板时，提供（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
| 胶粘剂 胶粘剂 | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与保温板）、耐水—拉伸粘结强度（与保温板） | JGJ 144-2019 | 型号、厂家、水灰比、样品基材（与水泥砂浆/保温板） | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板 （3+3）块或（1200*600）mm保温板 (2+2)块，基材平整无损伤） 配套的界面处理剂10kg（5kg+5kg） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与挤塑板）、耐水—拉伸粘结强度（与挤塑板）、 可操作时间 | GB/T30595-2014 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/挤塑板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板 （3+3）块或（1200*600）mm保温板 (2+2)块，基材平整无损伤） 配套的界面处理剂10kg（5kg+5kg） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与模塑板）、耐水—拉伸粘结强度（与模塑板）、 可操作时间 | GB/T29906-2013 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/模塑板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板(2+2)块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与硬泡聚氨酯）、耐水—拉伸粘结强度（与硬泡聚氨酯）、可操作时间 | GB 50404-2017 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/与硬泡聚氨酯）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板 （3+3）块或（1200*600）mm保温板 (2+2)块，基材平整无损伤） |
|  |  | JG/T420-2013 |  |  |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、原强度—拉伸粘结强度（与泡沫玻璃板）、耐水—拉伸粘结强度（与泡沫玻璃板）、可操作时间、压缩剪切胶粘原强度 | JG/T469-2015 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/泡沫玻璃板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板 （3+3）块或（1200*600）mm保温板 (2+2)块，基材平整无损伤） |
|  | 拉伸粘结强度（原强度、浸水）、剪切粘结强度（原强度、浸水）、晾置时间 | JC/T547-2017 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、类型、分类 | （10+10）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板(2+2)块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、 原强度—拉伸粘结强度（与岩棉条）、 耐水—拉伸粘结强度（与岩棉条）、可操作时间 | JGJ/T480-2019 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/岩棉条）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （10+10）kg （基材为保温板时，提供（1200*150）mm保温板（3+3）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、 原强度—拉伸粘结强度（与岩棉板）、 耐水—拉伸粘结强度（与岩棉板）、可操作时间 | JG/T483-2015 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/岩棉板）、岩棉板型号、水灰比、生产厂家、结构部位 | （10+10）kg （基材为保温板时，提供（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
| 粘结砂浆 | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、 原强度—拉伸粘结强度（与发泡水泥板）、耐水—拉伸粘结强度（与发泡水泥板）、可操作时间 | DGJ32/TJ174-2014 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/发泡水泥板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 原强度—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、 原强度—拉伸粘结强度（与保温装饰板）、耐水—拉伸粘结强度（与保温装饰板）、可操作时间 | JG/T287-2013 | 品种、样品基材（与水泥砂浆/保温装饰板）、水灰比、生产厂家、结构部位、保温装饰板型号 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
| 界面砂浆 | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、拉伸粘结强度（与聚苯板） | JG/T 158-2013 | 型号、厂家、水灰比、样品基材（与水泥砂浆/聚苯板） | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板（2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐冻融拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | DGJ32/TJ174-2014 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位、类别型号 | （5+5）kg |
|  | 拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐水拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、耐冻融拉伸粘结强度（与水泥砂浆）、可操作时间 | JGJ/T253-2019 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg |
| 界面剂 | 原强度—拉伸粘结强度（与聚氨酯板）、耐水—拉伸粘结强度（与聚氨酯板）、耐冻融—拉伸粘结强度（与聚氨酯板） | GB 50404-2017 | 品种、样品基材（与聚氨酯板）、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg （基材为保温板时，提供（300*300）mm保温板（3+3）块或（1200*600）mm保温板 （2+2）块，基材平整无损伤） |
|  | 拉伸粘结强度（未处理、浸水、耐热、、冻融循环、耐碱）、晾置时间 | JC/T 907-2018 | 品种、类别型号、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg |
| 面砖粘结砂浆 | 原强度、耐水—拉伸粘结强度（与水泥砂浆） | JG/T 158-2013 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg |
| 面砖勾缝剂 | 抗折、压折比 | JG/T 158-2013 | 品种、水灰比、生产厂家、结构部位 | （5+5）kg |
| 网格布 网格布 | 网孔中心距、单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率 | JGJ/T253-2019 | 生产厂家、型号规格 | （6＋6）m2 （6＋6）m2 |
|  | 耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率强力保留率 | JGJ 144-2019 | 生产厂家、型号规格 |  |
|  | 单位面积质量、断裂强力、耐碱强力保留率、断裂伸长率 | DGJ32/TJ174-2014 |  |  |
|  |  | JC/T 841-2007 |  |  |
|  | 单位面积质量、断裂强力、耐碱性 | JC/T561.2-2006 |  |  |
|  |  | JC/T561.1-2006 |  |  |
|  | 单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、断裂伸长率 | GB/T30595-2014 |  |  |
|  |  | GB/T29906-2013 |  |  |
|  |  | JG/T158-2013 |  |  |
|  |  | JG/T420-2013 |  |  |
|  |  | JG/T469-2015 |  |  |
| 钢丝网 | 丝径、网孔大小、焊点抗拉力、镀锌层质量 | GB/T33281-2016 | 生产厂家、型号规格 | （3+3）m2 |
|  | 丝径、网孔大小、焊点抗拉力、镀锌层质量 | JG/T 158-2013 |  |  |
|  |  | QB/T3897-1999 |  |  |
| 塑料锚栓 | 单个锚栓抗拉承载力 | JG/T 366-2012 | 生产厂家、规格、锚固深度 | 20个 |
|  |  | DGJ32/TJ174-2014 |  |  |
|  |  | JG/T287-2013 |  |  |
| 建筑外墙用腻子 | 低温贮存稳定性、柔韧性、粘结强度、耐水性、耐碱性、吸水量、打磨性、初期干燥抗裂性、干燥时间、施工性、容器中状态 | JG/T 157-2009 | 生产厂家、强度等级、水灰比 | 5kg |
| 高分子防水材料（止水带） | 拉断伸长率、拉伸强度、撕裂强度、硬度（邵尔A）、脆性温度、热空气老化、臭氧老化 | GB 18173.2-2014 | 止水带用途（B、S、J）;止水带结构分类（P、FG、FP、FL）;规格（宽×厚）、厂家 | 1.0m长3根 |
| 预铺防水卷材 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、耐热性、与后浇混凝土剥离强度（无处理）、钉杆撕裂强度、不透水性 | GB/T23457-2017 (预铺) | P、PY、R类 厂家、厚度 | 3.0m长 |
| 湿铺防水卷材 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、耐热性、不透水性 | GB/T35467-2017 (湿铺) | 按增强材料分PY、H、E类，按粘结表面分为单面粘合（S）、双面粘合（D）、厂家、厚度 | 3.0m长 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材、HDPE高分子自粘胶膜（非改性沥青）防水卷材 | 钉杆水密性、渗油性、持粘性、 低温柔性、断裂伸长率、拉伸强度、热处理尺寸变化率、不透水性、耐热性、热处理尺寸变化率、耐化学侵蚀性能（不测硫酸处理） | GB 23441-2009 | 胎基（聚酯胎基、无胎基）、型号（Ⅰ、Ⅱ）、厂家、厚度 | 2.0m长 |
|  | 冲击性能、抗静态载荷、热稳定性、断裂伸长率、拉伸强度、热处理尺寸变化率不透水性、热处理尺寸变化率、热老化处理性、渗油性、 | GB/T23457-2017 | P、PY、R类、厂家、厚度 | 4.0m长 |
| 防水密封材料（软木橡胶衬垫） | 邵氏硬度、拉伸强度、拉断伸长率 | GB/T 31061-2014 | 样品分类名称、样品长宽厚或公称厚度 | 1m |
| 干挂石材幕墙用环氧胶粘剂 | 压剪强度（石材-石材标准条件、浸水；石材-不锈钢标准条件） | JC887-2001 | 名称、品种、标准 | 4支 （50*30*20~25）mm36个石材、（50*30*10~15）mm不锈钢基材标准条件、浸水各5个 |
| 建筑用硅酮结构密封胶 | 硬度、相容性、下垂度、23℃时最大拉伸强度时伸长率、挤出性、适用期、表干时间 | GB16776-2005 | 生产厂家、规格型号（单组分、双组分；适用基材：M、G、Q） | 4支 相容性需提供白色或浅色相同成分的参照胶1支；双面胶条、泡沫棒300mm；玻璃（75*50*6）mm8块；基材30块：（50*50*6）mm玻璃或厚度≥3mm的铝板或其他类基材 |
| 中空玻璃用硅酮结构密封胶 | 挤出性、定伸粘结性 下垂度、表干时间、硬度、拉伸粘结性能 | GB24266-2009 | 生产厂家、规格型号 | 4支 基材30块：（50*50*6）mm玻璃或厚度≥3mm的铝板或其他类基材 |
| 密封胶 | 质量损失、弹性恢复率、耐污染性、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、拉伸模量、挤出性、表干时间、下垂度 | GB/T23261-2009 | 生产厂家、规格型号（SR、MS、PU；单组分、双组分） | 4支 基材60块：（75*25*20~25）mm花岗岩 |
| 硅酮和改性硅酮建筑密封胶 | 定伸粘结性，浸水后定伸粘结性、密度、适用期、下垂度、挤出性、拉伸模量、弹性恢复率、质量损失、表干时间 | GB/T 14683-2017 | 生产厂家、规格型号、密度需要提供规定值 | 4支 基材30块：（75*12*6）mm玻璃或铝板或（75*12*25）mm水泥砂浆板 |
| 聚硫建筑密封胶 | 定伸粘结性，浸水后定伸粘结性、流动度、弹性恢复率、质量损失、拉伸模量、适用期、定伸粘结性、表干时间 | JC/T483-2022 | 生产厂家、规格型号 | 4支 基材30块：（75*12*25）mm水泥砂浆板 |
| 聚氨酯建筑密封胶 | 密度、适用期、挤出性、拉伸模量、表干时间、定伸粘结性，浸水后定伸粘结性、弹性恢复率、质量损失 | JC/T482-2022 | 生产厂家、规格型号 | 4支 基材50块：（75*25*12）mm水泥砂浆块或（75*12*6）mm铝合金板 |
| 盾构管片密封垫、螺栓孔密封圈 | 外观质量、硬度（邵尔A）、拉伸强度、拉断伸长率、热空气老化、体积膨胀倍率、反复浸水试验、低温弯折、压缩永久变形 | GB 18173.4-2010 | 生产厂家、规格型号 | 1卷2m |
| 遇水膨胀橡胶、止水带、条 | 脆性温度、热空气老化（硬度变化、拉伸强度、拉断伸长率）、臭氧老化、硬度（邵尔A）、橡胶与金属粘合、压缩永久变形 | TB/T3360.2-2014 | 生产厂家、规格型号 | 2卷（或5m） |
| 止水带、膨胀橡胶、密封垫、密封圈 | 硬度（邵尔A）、拉断伸长率、拉伸强度、低温弯折、低温试验、体积膨胀倍率、反复浸水试验 | GB/T18173.3-2014 | 生产厂家、规格型号 | 2卷（或5m） |
| 遇水膨胀止水胶 | 表干时间、固含量、下垂度、低温柔性、体积膨胀倍率、长期浸水体积膨胀倍率保持率、浸泡介质后体积膨胀倍率保持率 | JG/T 312-2011 | 类别（PJ-220/PJ-400）、生产厂家 | 3kg |
| 钢筋原材 | 热轧光圆钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 | GB /T 1499.1-2017 | 牌号、规格、厂家、结构部位 | 550mm*10根； 两端需磨平。 |
|  | 热轧带肋钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率(延伸率)、弯曲、反向弯曲、重量偏差 | GB/T 1499.2-2018 | 牌号、规格、厂家、结构部位 |  |
|  | 热轧圆盘钢筋 | 抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | GB/T 701-2008 | 牌号、规格、厂家、结构部位 | 550mm*3根 |
|  | 冷轧带肋钢筋 | 弯曲、重量偏差 | GB 13788-2017 | 品种、牌号、规格、厂家、结构部位 | 550mm*7根； 两端需磨平。 |
|  | 碳素结构钢 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | GB/T 700-2006 | 牌号、等级、规格、厂家、结构部位 | 550mm*2根 裁样送检时，取样方法符合GB/T2975要求 |
| 钢筋焊接 | 单面搭接焊 | 抗拉强度 | JGJ 18-2012 | 品种、牌号、规格、厂家、结构部位 | 550mm*3根 |
|  | 电渣压力焊 | 抗拉强度 |  |  | 550mm*3根 |
|  | 闪光对焊 | 抗拉强度、弯曲 |  |  | 550mm*6根 |
|  | 双面搭接焊 | 抗拉强度 |  |  | 550mm*3根 |
| 机械连接 | 拉伸 | 抗拉强度 | JGJ 107-2016 | 品种、牌号、规格、产地、结构部位 | 550mm*3根 |
|  | 冷挤压 |  |  |  |  |
|  | 锥螺纹 |  |  |  |  |
|  | 镦粗直螺纹 |  |  |  |  |
| 建筑钢材-钢筋连接用灌浆套筒、钢筋直螺纹 | 抗拉强度、屈服强度、最大力下总伸长率、残余变形（单向拉伸、高应力反复拉压、大变形反复拉压） | JG/T398-2019 | 钢筋原材：品种、牌号、规格、生产厂家、结构部位 套筒：品牌、型号、尺寸、接头类型、结构部位 灌浆料：品牌、型号 | 数量：12根 总长度＜800mm，套筒两端钢筋长度≥300mm,且两边对称 |
|  |  | JGJ355-2015 |  |  |
| 建筑钢材 无粘接预应力钢绞线 | 防腐润滑脂量度、护套厚度 | JG/T 161-2016 | 厂家、品牌、强度等级、直径、绞线结构、样品长度、（需提供合格证） | 1.0m *3根 |
| 钢筋连接用套筒灌浆料 | 流动度、抗压强度、竖向膨胀率、泌水率 | JG/T408-2019 | 水灰比，制作日期 | 2袋 /50kg |
| 不锈钢管 | 抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、压扁试验 | GB/T 14975-2012 | 厂家、组织类型、统一数字代号、牌号、系列、外径 | 抗拉强度：550mm，2根 压扁试验：50mm，2根 抗拉强度：直径＞40mm时，需加工成条状试样，宽度(5~10)mm，加工后在试样上注明备注栏中信息，裁样送检时，取样符合GB/T2975附录A要求 |
| 外加剂（混凝土膨胀剂） | 限制膨胀率 | GB50119-2013 | 厂家、名称、型号、掺量、形态 | 1kg或1L |
|  |  | GB23439-2017 |  |  |
| 管道压浆剂 | 强度、流动度、泌水率、24h自由膨胀率 | GB/T 17671-2021 | 品种、强度等级、厂家、使用部位、水胶比 | 50kg |
| 大六角高强螺栓 扭剪型高强螺栓 | 扭矩、楔负载、抗滑移、紧固轴力 | GB/T 1231-2006 | 品种、强度等级、规格、长度、厂家（需提供质保书原件及产品注册商标）、出厂日期（连接副质保期一般为6个月），抗滑移试件需提供设计值。 | 8套螺栓，3套抗滑移试件（试件按规范要求制样并满足本单位试验用夹具要求）具体见“附件1” |
|  |  | GB/T 3632-2008 |  |  |
|  |  | GB50205-2020 |  |  |
| 玻璃纤维增强筋 | 抗拉强度、尺寸偏差、密度 | JG/T406-2013 | 品种、牌号、规格、生产厂家、结构部位 | 800mm～1500mm(锚固端150mm～300mm)，50mm,5根 50mm，5根 500mm，5根 |
|  | 抗拉强度、尺寸偏差 | JG/T351-2012 |  |  |
| 盾构法区间用连接螺栓及连接副 | 抗拉强度 | GB/T 3098.1-2010 | 厂家、规格、型号、检验批号及技术指标 | 2套连接副 |
|  | 硬度 |  |  | 8套连接副 维氏硬度的样品送检前需去除表面的防腐镀层 |
| 混凝土预制板 | 抗压强度 | JGJ/T23-2011 | 厂家、规格、强度等级、制作日期 | （500*500*40）mm，3块 |
| 混凝土试块 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 尺寸、制作日期、部位、养护条件、强度等级 | （150*150*150）mm3块，尺寸、垂直度、平整度需满足GB/T 50081-2019要求 |
| 抗渗试块 | 抗渗 | GB/T 50082-2009 | 抗渗等级、混凝土强度、养护条件、制作日期、部位 | （175*185*150）mm6块，截面尺寸需满足GB/T 50082-2009要求 |
| 砌块 | 蒸压加气砼砌块 | 干密度、抗压强度 | GB 11968-2020 | 品种、强度等级、规格、厂家、干密度级别 | 原尺寸3块 |
|  | 普通混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 | GB/T 8239-2014 | 强度等级、外观等级、规格、厂家 | H/B(高宽比)≥0.6时， 10块，H/B＜0.6时，5块 |
|  | 轻集料混凝土小型空心砌块 | 抗压强度 | GB/T 15229-2011 | 强度等级、外观等级、规格、厂家 | 5块 |
| 砂浆试块 | 抗压强度 | JGJ/T70-2009 | 尺寸、制作日期、部位、养护条件、强度等级、砂浆品种 | （70.7*70.7*70.7）mm3块，截面尺寸需满足GB/T 50082-2009要求 |
| 砂 | 表观密度、堆积密度、紧密密度、泥含量、筛分析、硫化物、硫配盐含量、氯离子含量、石粉含量 | JGJ 52-2006 | 规格、产地、品种 | 30kg 配比：砂浆配合比40kg；混凝土配合比30kg |
|  |  | GB/T 14684-2022 |  |  |
| 石 | 表观密度、堆积密度、泥含量、筛分析、针片状 | JGJ 52-2006 | 规格、产地、粒径、品种 | 60kg 配比：60-100kg |
|  |  | GB/T 14685-2022 |  |  |
| 水泥 | 安定性、强度、胶砂流动度、凝结时间、水泥密度、比表面积 | GB 175-2023 | 品种、强度等级、厂家、进厂日期强度等级、（普通硅酸盐水泥还应注明是否掺火山灰质混合材） | 12kg 配比：20kg |
| 砂浆配合比（加外加剂） | 配合比 | JGJ/T 98-2010 | 砂浆品种、强度等级、结构部位 | 水泥≥20kg 砂≥40kg 外加剂≥2kg |
| 混凝土配合比（加外加剂） | 配合比 | JGJ 55-2011 | 强度等级、坍落度、结构部位 | 水泥≥20 kg 砂≥40kg 石≥60kg 外加剂≥2kg |
| 抗渗混凝土配合比 | 配合比 | JGJ 55-2011 | 强度等级、坍落度、抗渗等级、结构部位 | 水泥≥20kg 砂≥40kg 石≥60kg |
| 砂浆筒压强度 | 筒压法 | GB/T50315-2011 | 检测单元、测区部位、砂浆品种、设计强度、施工日期 | 8kg |
| 混凝土瓦 | 承载力、吸水率、抗渗性 | JC/T 746-2007 | 品种、强度等级、规格、厂家 | 15片 |
| 烧结瓦 | 抗弯曲性能、吸水率、急冷急热(抗渗性) | GB/T21149-2019 | 品种（包括按形状、表面状态和吸水率的分类）、强度等级、规格、厂家 | 20片 |
| 砖 | 尺寸偏差、外观质量、强度等级、软化系数、石灰爆裂 | GB/T25779-2010 (无石灰爆裂） | 品种、设计强度、规格、厂家、质量等级 | GB25779-2010、GB/T21144-2007、GB/T24492-2009规定尺寸偏差为50块。GB13545-2014、 GB 13544-2011、 GB/T 5101-2017、 NY/T 671-2003规定尺寸偏差为20块。 GB/T24492-2009和 GB 25779-2010分别规定非承重混凝土空心砖和承重混凝土空心砖抗压：H/B(高宽比)≥0.6时，5块，H/B＜0.6时，10块。 我中心目前监督抽检要求的送样数量为20块 |
|  |  | GB/T13545-2014 （无软化系数） |  |  |
|  |  | GB/T13544-2011 （无软化系数） |  |  |
|  |  | GB/T 5101-2017 （无软化系数） |  |  |
|  |  | NY/T 671-2003（无软化系数、石灰爆裂） |  |  |
|  |  | GB/T21144-2023 (无石灰爆裂） |  |  |
|  |  | GB/T 24492-2009 (无石灰爆裂） |  |  |
| 水泥基渗透型防水材料 | 抗压强度、抗折强度、细度、抗渗性能 | GB 18445-2012 | 生产厂家、比例、（28天强度） | 10kg |
| 预拌砂浆 | 抗压强度、稠度、保水率、凝结时间 | GB/T 25181-2019 | 生产厂家、水料比、品种 | 25kg |
| 水泥基灌浆料 | 强度,泌水率，竖向膨胀率，流动度 | GB/T50448-2015 | 品种、强度等级、厂家、使用部位、水灰比 | 50kg |
|  |  | JC/T986-2018 |  |  |
| 矿粉 | 颗粒级配（水洗法） | JTG E42-2005 | 厂家、道路等级要求 | 4kg |
|  | 含水量 | JTG 3450-2019 |  |  |
|  | 亲水系数 | JTG E42-2005 |  |  |
|  | 密度 |  |  |  |
| 细集料 | 颗粒级配（筛分试验）、表观相对密度（容量瓶法）、密度（坍落筒法）、含泥量（筛洗法）、砂当量 | JTG E42-2005 | 品种、规格、产地、代表数量 | 40kg |
| 粗集料 | 表观相对密度、泥块含量、泥含量、筛分试验、压碎值、吸水率，针片状 | JTG E42-2005 | 规格、产地、粒径、品种 | 60kg 配比：150-200kg |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 抗压强度、抗折强度、凝结时间 | JC/T984-2011 | 产品名称、型号、生产厂家、生产日期 | 25kg |
| 镀锌钢板 | 抗拉强度 | GB/T 2518-2019 | 品种、牌号、规格、生产厂家 | 抗拉强度：550mm，1根 厚度(0.20~6.0)mm 裁样送检时，取样符合GB/T2975附录A要求 |
| 镀锌钢管 | 抗拉强度、表面质量、 弯曲性能、压扁试验 | GB/T3091-2015 | 生产厂家名称或商标、产品标准号、钢的牌号、产品规格、结构部位 | 抗拉强度：550mm，1根 弯曲性能：550mm，1根 压扁试验：50mm，2根 抗拉强度：口径＞40mm时，需加工成条状试样，宽度(5~10)mm，加工后在试样上注明备注栏中信息 弯曲试验：外径≤65mm；不测表面具有涂(镀)层和对弯曲试验有特殊要求的样品 压扁试验：外径≤600mm且壁厚不超过外径15% |
| 喷射混凝土抗压强度 | 抗压强度 | GB50086-2015 | 混凝土强度、结构部位、制作日期 | （450*450*120）mm，3块 |
| 排气烟道 | 外观质量、尺寸、垂直承载力、耐软物撞击 | JC/T854-2021 （玻璃纤维） | 规格型号、生产厂家、壁厚、增强材料种类 | 全长1根，1m 3根，烟道样品为现场未使用、未安装过的成品烟道，全长玻璃纤维烟道应预留进气口，3根长度为1m的试件在整根排气管道上截取（钢丝网排气管道在3根整根排气管道上分别截取） |
|  |  | JG/T 194-2018 （钢丝网） |  |  |
| 水泥土 | 抗压强度 | JGJ/T233-2011 | 设计强度、成型日期 | （70.7*70.7*70.7）mm 6块脱模当天送样，样品完整，自行养护的应提供养护前质量 |
|  |  | YBJ225-1991 |  |  |
| 土工试验 | 密度、含水率（环刀法） | GB/T 50123-2019 | 填写土的种类。如为送样检测，还须填写：取样部位、取样时间、取样深度、取样数量、取样单位、取样者及联系方式 | 送样检测时使用200cm³环刀或使用60cm³环刀。 |
|  |  | JTG 3450-2019 |  |  |
|  |  | JTG 3430-2020 |  |  |
|  |  | TB 10102-2023 （推荐使用） |  |  |
|  | 最大干密度、最优含水率（击实试验） | GB/T 50123-2019 | 填写土的种类、取样部位、取样时间、取样深度、取样数量、取样单位、取样者及联系方式 | 送样检测，样品经过风干、碾碎，每组轻型击实土样粒径不大于5mm，质量不少于20kg。重型击实土样粒径不大于20mm，质量不少于35kg。 |
|  |  | JTG 3430-2020 |  |  |
|  |  | TB10102-2023 |  |  |
|  | 界限含水率 | GB/T 50123-2019、 | 土的种类、工程五大主体单位名称 | 土样粒径小于0.5mm，有机质含量不大于5%，每组土样质量不少于1kg。 |
|  |  | JTG 3450-2019 |  |  |
|  |  | TB10102-2023 |  |  |
|  | 颗粒级配 | GB/T 50123-2019、 | 土的种类、工程五大主体单位名称 | 送样检测，样品经过风干、碾碎，每组土样质量不少于4kg，土样为无凝聚性的土。 |
|  |  | JTG 3450-2019 |  |  |
|  |  | TB10102-2023 |  |  |
|  | 砂相对密度 | GB/T 50123-2019、 | 工程五大主体单位名称 | 送样检测，土样粒径不大于5mm，每组土样质量不少于10kg，土样为砂。 |
|  |  | JTG 3450-2019 |  |  |
|  |  | TB10102-2023 |  |  |
| 土工合成材料（土工布） | 单位面积质量、有效孔径、垂直渗透系数 | GB/T 13762-2009 | 1、商标、生产商、供应商 2、型号 3、取样日期 4、要加标记表示样品的卷装长度方向 | 5m长 |
|  |  | GB/T 15789-2016 |  |  |
|  |  | GB/T 14799-2005 |  |  |
|  |  | JTG E50-2006 |  |  |
| 陶瓷砖 | 瓷质砖G 炻瓷砖H 细炻砖J 炻质砖K 陶质砖L | 按内墙、外墙选择项目（内墙、地砖检测破坏强度与断裂模数、吸水率、抗热震性，外墙加抗冻） | GB/T 4100-2015 | 品种、内、外墙、检测等级、长宽厚、厂家、商标 | 抗热震性5块（仅做吸水率＜10%的样品） |
|  |  |  |  |  | 抗冻性10块 |
|  |  |  |  |  | 破坏强度和断裂模数：L≥48mm，为7块，18mm≤L＜48mm，为10块。L为样品的边长 |
|  |  |  |  |  | 吸水率： 如砖表面积＜0.04m²时需10块；如砖表面积≥0.04m²时需5块 |
|  |  |  |  |  | 另加5块备用 |
| 花岗岩/大理石板材 | 干燥压缩强度、水饱和压缩强度、干燥弯曲强度、水饱和弯曲强度、吸水率 | GB/T 18601-2009 | 生产厂家、规格（厚度） | 抗折: 长=(厚度*10+50mm)，宽=100mm，10块，（长度偏差±1mm、宽度、厚度偏差均为±0.3mm） 抗压： （50*50*50）mm 10块(立方体)(试件偏差±0.5mm) 吸水率: （50*50*50）mm 5块(立方体)(试件偏差±0.5mm) |
|  |  | GB/T 19766-2016 |  |  |
| 管材管件 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 | 拉伸屈服强度、落锤冲 击试验、维卡软化温度、纵向回缩率 | GB/T 5836.1-2018 | 厂家、外径、壁厚、等级、品牌 | 600mm*8根，去除管材表面保护膜 |
|  | 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 | 维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | GB/T 5836.2-2018 | 厂家、外径、规格、等级、品牌 | 11个同规格 |
|  | 排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 落锤冲击试验、纵向回缩率 | GB/T 16800-2008 | 厂家、外径、壁厚、等级、品牌 | 600mm *8根，去除管材表面保护膜 |
| 给水用聚丙烯（PP-R）管材 | 纵向回缩率、静液压试验 | GB/T 18742.2-2017 | 厂家、外径、壁厚、等级、品牌 | 450mm *11根，管材两端切口平整无残渣 |
| 给水用聚丙烯(PP-R)管件 | 静液压试验 | GB/T18742.3-2017 | 厂家、外径、规格、管系列、等级、品牌 | 11个，其中3个两端热熔S2.5级同压力管材(热熔管材长度为250mm)，管材两端切口平整无残渣 |
| 双壁波纹管 | 落锤、环刚度、环柔度、烘箱试验 | GB/T 18477.1-2007 | 厂家、外径、规格、管系列、等级、品牌 | （300±10）mm3节(环刚度、环柔度两项需6节) 冲击性能：按外径大小确定样品数量 |
|  |  | GB/T 18477.2-2011 |  | 烘箱试验：300mm3段 |
| （UPVC）电工套管 | 外观、规格尺寸、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、阻燃性能、电气性能(绝缘电阻和电压试验） | JG/T 3050-1998 | 厂家、外径、壁厚、等级、品牌 | 1m*16根，（电气性能需另外准备1.2m*6根） |
| 钢衬复合管 | 外观尺寸、结合强度、弯曲、耐冷热循环 | GB/T 28897-2021 | 厂家、外径、壁厚、等级、品牌 | 200mm长5根，1200mm长3根 |
| 阀门 | 壳体、密封、上密封 | GB/T 13927-2022 | 品种名称、规格型号、压力、生产厂家（需提供合格证） | 1个，需合格证 |
| 开关 | 防潮试验、绝缘电阻、电气强度、通断能力、正常操作、机械强度、耐然（灼热丝试验） | GB/T 16915.1-2014 | 厂家（品牌）、产品类型（种类）、额定电压、额定电流、防护等级 | 标有一种额定电压和额定电流的需12个试样；双极开关需要24个试样；标有两种额定电压和相应额定电流的需15个试样；灼热丝试验需另外增加3个试样 |
| 插座 | 防潮试验、绝缘电阻、电气强度、分断容量、正常操作、拔出插座所需的力、机械强度、耐燃（灼热丝试验） | GB/T 2099.1-2021 | 厂家（品牌）、产品类型（种类）、 额定电压、额定电流、防护等级 | 标有一种额定电压和额定电流的需16个试样；标有两种额定电压和相应额定电流的需19个试样；灼热丝试验需另外增加3个试样 |
| 电线 | 印刷标志、结构检查、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度、外形尺寸、导体电阻、绝缘电阻、耐压试验、老化前抗张强度、老化前断裂伸长率、老化后抗张强度、老化后断裂伸长率、伸长率变化率、抗张强度变化率、不延燃试验、截面积 | GB/T 5023.1-2008 | 厂家、品牌、标准、规格、型号、品种、数量、颜色 | 整卷 只测:16mm2以下 |
|  |  | GB/T 5023.3-2008 |  |  |
|  |  | JB/T 8734-2012 |  |  |
| 电缆 | 印刷标志、导体电阻、截面积 | GB/T 12706.1-2020 | 厂家、品牌、标准、规格、型号、品种、数量、颜色 | 1.5m2根，需合格证 |
| 门窗 | PVC塑钢窗 | 抗风压性能、气密性能、水密性能 | GB/T 28887-2012 | 品种、玻璃品种、规格、厂家、玻璃厚度、玻璃密封材料、框扇密封材料、镶嵌方式 | 同规格同尺寸3樘（加外框）；去掉型材保护膜；提供门窗节点图； 样品尺寸： 高（1000-1800）mm 宽（620-1900）mm |
|  | 铝合金门窗 |  | GB/T 8478-2020 | 品种、玻璃品种、系列、规格、厂家、玻璃厚度、玻璃密封材料、框扇密封材料、镶嵌方式 |  |
| 放射性 | 内照射指数、外照射指数 | GB 6566-2010 | 厂家、品种 | 3kg |
| 涂料中有害物质 | 游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、VOCs | GB50325-2020 | 厂家、品牌 | 原装整桶1桶 |
|  |  | GB18581-2020 |  |  |
|  |  | GB18582-2020 |  |  |
|  |  | GB 18583-2008 |  |  |
| 纸面石膏板 | 面密度、断裂荷载 | GB/T9775-2008 | 正、背面、整板规格（长*宽*厚）、截取样品的方向：沿纵向或横向 | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，沿纵向和横向各10块，（400*300）mm,标明纵横向 |
|  | 对角线长度差、长度、宽度、厚度、外观质量 |  | 厂家，整板规格尺寸（长*宽*厚）、功能分类，棱边形状分类，试样上标明正面、背面，截取样品的方向：沿纵向或横向 | 5张整板 |
|  | 楔形棱边宽度 |  |  |  |
|  | 楔形棱边深度 |  |  |  |
|  | 抗冲击性 |  |  | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，纵向切取（300*300）mm试件1个，共5个试样，标明纵横向 |
|  | 护面纸与芯材粘结性 |  |  | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，纵向切取（120*50）mm试件2个个，共10个试样，标明纵横向 |
|  | 吸水率 |  |  | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，纵向切取（300mm*300）mm试件1个，共5个试样，标明纵横向 |
|  | 表面吸水量 |  |  | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，纵向切取（125*125）mm试件1个，共5个试样，标明纵横向 |
|  | 受潮挠度 |  |  | 以5张板材为1组试样，在每张板材上距四周大于100mm处，纵向切取（600*300）mm试件1个，共5个试样，标明纵横向 |
| 铝合金型材 | 抗拉强度、抗剪强度、尺寸偏差、外观质量、膜厚、硬度 | JG/T 175-2011 | 厂家、规格 | 抗拉强度、抗剪强度：从2根型材两端及中部各取长度100mm各10件； 尺寸偏差、外观质量、膜厚、硬度：型材1.5m*3根。 |
|  |  | GB/T 5237.6-2017 |  |  |
| 木地板 | 静曲强度、表面耐磨性能、含水率 | GB/T 18103-2022 | 厂家、品牌、规格尺寸、地板类型 | 1.5m² |
|  |  | GB/T 18102-2020 |  |  |
| 混凝土用水 | 悬浮物（不溶物）、溶解性总固体（可溶物）、氯化物（氯离子）、硫酸根离子、氧化钾和氧化钠（碱含量） | JGJ 63-2006 | 品种 | 5L |
| 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 耐潮、主电路的绝缘电阻、主电路的介电强度、温升、耐热性、耐异常发热和耐燃性 | GB/T10963.1-2020 | 厂家（需产品说明书）、型式（极数、瞬时脱扣型式）、额定电流 | 只有1组额定量和1种型式（极数、瞬时脱扣型式）：7个试件； 具有1个以上额定电流：14个试件 |
| 人造板甲醛释放量 | 甲醛释放量 | GB50325-2020 | 品种、厂家 | 木地板：拼合后的地板表面积需大于1㎡ 木工板：2块板（长50cm*宽50cm） |
|  |  | GB/T17657-2022 |  |  |
| 搪瓷钢板 | 尺寸偏差 | JG/T234-2008 | 厂家、形状、规格、用途、涂搪工艺、板的组合 | 原板3块 |
|  | 耐盐水性 |  |  | 直径或边长(105±5)mm*(105±5)mm3块，质量不应超过200g |
|  | 耐碱性 |  |  | 直径或边长(105±5)mm*(105±5)mm3块，质量不应超过200g |
|  | 耐酸性 |  |  | 直径或边长(105±5)mm*(105±5)mm3块，质量不应超过200g |
|  | 耐硬物冲击性 |  |  | 直径或边长(105±5)mm*(105±5)mm3块，质量不应超过200g |
| 铝单板 | 膜厚、光泽度、耐冲击性 | GB/T 23443-2009 | 厂家、规格型号、成膜工艺、膜的材质、使用环境（室内、室外） | 整板3块 （75*150）mm3块 |